
附件：

电解铝企业吨铝液电解交流电耗核查结果

	序号
	地市
	槽型（KA）
	企业名称
	吨铝液电解交流电耗（千瓦时/吨）

	1
	朔州
	220
	山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
	13218.86

	2
	阳泉
	240
	山西兆丰铝业有限责任公司
	13245

	
	
	300
	
	

	3
	运城
	300
	山西华圣铝业有限公司
	13215.56

	4
	运城
	300
	山西华泽铝电有限公司
	13031.41




